V1-2017.01.01-BB001/04
	CLAESEN BETONBEDRIJF
Kanaalstraat 13
B-3560 Lummen

	BB 001
AB 001
	ANNEXE BENOR-BIJLAGE
	Blad / Page
4.129

	
	0315
	Betonmetselstenen

Eléments de maçonnerie en béton
	Versie / Version
6

	
	[image: image1.wmf]
	FICHE BENOR-FICHE
	Datum / Date
12/12/2023


	HBHG –handgreep 390x190x190 HOL/CREUX 
Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3
[image: image2.jpg]



Categorie (*) I
Groep (*) 2
Kwaliteitsklasse:10/1,4
Fabricagematen (*):390x190x189 (lxwxh) (in mm)

Coördinatiematen (*): 400x200x200 (in mm)

Maatafwijkingsklasse (*):D2
Soort metselsteen: C - D 

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet
Gemiddelde bruto droge volumemassa (*): 1260 kg/m³

Netto droge volumemassa (gemiddeld) :2141 kg/m³ + configuratie (zie tekening blad 4.S)
Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa(*) : 1200-1386 kg/m³
Minimale individuele bruto droge volumemassa: 1200 kg/m³

[image: image3.emf]Bruto droge volumemassa 90/90 :  1 40 0   kg/m³  


Gemiddelde druksterkte (┴) (*): 8,9 N/mm²

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte fb: 10 N/mm²

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt (Ui: 1,07 W/m.K

Vorstbestandheid (*): voldoet (NBN B15-231)
Vochtgedrag (*):0,45 mm/m
Brandreactie (*): Klasse A1 
Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (*): <0,15 N/mm²

Uiterlijk: 1 vlak, fijnkorrelig, beschikbaar in verschillende kleuren
(*) essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

	Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk REI 180’ (onbepleisterd) en REI 240’ (bepleisterd) 
Akoestische waarde volgens de massawet: 55dB bij 500Hz (berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)




	Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke

Paraphe du responsable qualité
	
	Stempel/Cachet

PROBETON
	(

	Paraaf keurmeester en datum
Paraphe de l’inspecteur et date
	
	Datum waarmerking

Date de l’authentification
	


196
